ALABASTROVÁ SÁDRA

modelová sádra – typ II

Výrobce:

SpofaDental a.s., Markova 238, CZ-506 46 Jičín, www.spofadental.com

Složení:
beta polohydrát síranu vápenatého

Charakteristika:
Modelová sádra pro zubní laboratoře se širokým rozsahem použití.

Použití: 
Používá se pro kyvetování snímatelných i fixních zubních náhrad, pro fixaci pracovních modelů do artikulátoru a celé řadě prací v zubní laboratoři.

Zpracování:
Mísí se s vodou v poměru 60 ml vody na 100 g sádry v gumovém nebo plastikovém kelímku po dobu 30 - 40 s.

Skladování:
V suchu a temnu, při teplotě od 5 °C do 25 °C, v dobře uzavřeném obalu.

Doba použitelnosti:
2 roky

Balení:  
25 kg

Datum poslední revize: 3. 8. 2004