INTERACRYL CAST

samopolymerující metylmetakrylátová pryskyřice

Návod k použití

Interacryl Cast je samopolymerující pryskyřice na bázi metyl metakrylátu bez obsahu kadmia. Skládá se ze dvou částí, prášek – monomer, tekutina – polymer. Barevnou složkou je polymer, bezbarvou monomer.

Interacryl Cast odpovídá mezinárodním normám ISO 1567.

Indikace:

Zhotovování celkových náhrad licí technikou – Gelcast systém

Částečné náhrady, skeletové částečné náhrady

Opravy částečných a celkových náhrad

Nepřímá rebaze

Kontraindikace:

Jakékoliv odchýlení od návodu může zapříčinit fyzikální nebo chemické změny na pryskyřici.

Ve vzácných případech může vzniknout alergická reakce.

Použití:

Ke zhotovení pracovního modelu použijte sádru typu III - Bluestone/Yellowstone. V případě, že zhotovujete částečnou nebo celkovou náhradu pomocí licí pryskyřice, nejdříve  vymodelujeme bázi protézy se zuby plotýnkovým voskem. Pomocí silikonu - Interlabosilu vytvořte předlitek přes pryskyřičné zuby ve vymodelované náhradě. Odstraňte vosk z pracovního modelu. Sádru naizolujte alginátovou izolační tekutinou – Isoacryl. Zdrsňete povrch zubů. Zuby vraťte do předlitku a upevněte pomocí vteřinového lepidla. Kartáčkem naneste na zdrsněný povrch zubů monomer. Předlitek usaďte zpět na pracovní model. V případě že zhotovujete celkovou náhradu pomocí Gelcast systému, přečtěte si návod k použití pro Gelcast kyvetu.

V případě expanze, opravy nebo nepřímé rebaze náhrady, smíchejte prášek a tekutinu a vyčkejte dokud se pryskyřice nezmění v těsto.

Míchání polymeru - prášku a monomeru – tekutiny:

| Doporučené odměřování komponent: | MONOMER – tekutina | POLYMER – prášek |
| --- | --- | --- |
| Objem [ml] | 1 ml | 2,4 ml |
| Hmotnost [g] | 0,95 g | 1,5 g |

tekutinu objemem, prášek hmotnostním vážením. Tento způsob odměřování je nejpřesnější a spolehlivý pro oba komponenty:

1,5 g polymeru – prášku : 1 ml monomeru – tekutiny. Příklad míchání: 15ml monomeru – tekutiny a 22,5 g polymeru – prášku (množství pro jednu celkovou náhradu).

Monomer – tekutinu před použitím rozmíchejte. Odměřte oba komponenty v daném poměru. Do nádobky nejdříve vlijte tekutinu a pak přidejte prášek. Mírně míchejte 20 vteřin, poté začněte lít tenkým proudem. Akrylát zůstává v tekuté fázi přibližně 3 minuty.

Při 22°C:

Čas míchání: 20 vteřin

Čas těstovité fáze: 9 minut (3 minuty v tekuté fázi)     celkový čas práce je 12 minut

Čas zpracování těsta: 3 minuty

Při vyšší teplotě v místnosti je pracovní čas kratší, při nižší, delší. Při skladování Interacrylu v chladničce prodloužíte pracovní čas.

Polymerujte v polymeračním přístroji. Umístěte model s protézou do vodní lázně teplé 50±5°C a polymerujte po dobu 30 minut pod tlakem 2,5 bar.

Po skončení polymerace vyjměte model a sejměte z něj protézu. Opracujte protézu vhodnými nástroji a vyleštěte leštícími prostředky (Pemza, Interlesk, Unilesk, gumy, plstěné kotoučky, kartáčky).

Skladování:

Monomer skladujte v chladném a tmavém místě, polymer v chladném a suchém místě. Zavírejte nádoby pečlivě po každém použití.

R – fráze

Vysoce hořlavý. Dráždí oči, respirační systém a kůži. Vyvarujte se senzibilizaci kožním kontaktem.

S-fráze

Tekutinu uchovávejte na dobře větratelném místě. Chraňte před ohněm, nekuřte. Vyvarujte se kontaktu s kůží. Nevylívejte do kanalizace. Učiňte bezpečností opatření proti elektrickému napětí. Používejte ochranné rukavice. Při požití vyhledejte okamžitě lékaře, s sebou vezměte štítek z láhve.

Interacryl Cast je určen pro odborníky. Bezpečnostní listy jsou k dispozici u Vašeho dodavatele. Každé balení má štítek, na kterém je uvedeno datum exspirace. Pokud materiál použijete po uplynutí exspirace, dodavatel nenese zodpovědnost za kvalitu.

Prázdné nádoby musí být zlikvidovány podle místních zákonů. Polymer není nebezpečný a neškodí okolí.

Vyvarujte se problémů při použití:

Porosita – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš dlouhý čas těstovité fáze (viz. použití), příliš suchá sádra (namočte model ve vodě), příliš malý tlak (zvyšte tlak).

Špatná přilnavost akrylátu s prvky protézy – velké prvky (zdrsněte povrch protézy a prvků protézy), nedostatečný kontakt během těstovité fáze (naneste monomer na zdrsněný povrch během umístění těsta).

Bílá barva po skončení polymerace – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátká těstovitá fáze (viz. použití), špatný izolační prostředek (zlepšete isolaci), pudr z rukavic (použijte rukavice bez pudru), příliš nízká polymerizační teplota (viz. použití).

Smrštění, zčernání kolem retenčních prvků – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátký čas fáze těsta (viz. použití).

Porosita po sejmutí protézy – špatné čištění protézy (poučte pacienta, jak protézu čistit)

Sádra zůstala v protéze – příliš mnoho monomeru (viz. použití), příliš krátký čas těstovité fáze (viz. použití), špatná izolační tekutina (zlepšete isolaci).