LUSTROL

Dvousložkový silikonový lak.

Návod k použití

Pro pečetění a vyhlazení povrchu měkkých podkladových materiálů MOLLOPLAST-B a MOLLOSIL.

Příprava:	při teplotě 23°C a relativní vlhkosti vzduchu 50 +- 5%

Mísící poměr: 1 kapka LUSTROLU : 1 kapka katalyzátoru

Míchání:	Obě složky smíchejte špachtličkou na papírové nebo skleněné podložce.

Doba míchání: 1/2 minuty

Tuhnutí:	10 minut od začátku míchání

Aplikace:	Před aplikací LUSTROLU musí být všechny plochy, na které se LUSTROL nanáší čisté a suché. LUSTROL naneste štětečkem v tenké vrstvě a nechte vysušit cca. 15-20 minut.

Upozornění:	Katalyzátor nesmí přijít do kontaktu s očima. V případě, že ke kontaktu náhodou dojde, ihned oči vypláchněte pod tekoucí vodou po dobu nejméně 20 minut a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

Skladování:	Po každém použití nádobky pečlivě uzavřete. Neskladujte při teplotě nad 25°C.