MOLLOSIL

Návod k použití

Měkký provizorní rebazovací  materiál na bázi A-silikonu (polymerující za studena) pro použití ve stomatologické ordinaci.

- Příprava zubní náhrady

Původní rebazovací materiál  beze zbytku odstraňte (obr. 1). Bazi protézy vybrušte o cca. 1-2 mm. Všechny plochy, na které bude Mollosil aplikován, zdrsněte. Poté protézu důkladně očistěte, odmastěte čistým alkoholem a vysušte.

- Aplikace adheziva

Všechny plochy, na které se bude aplikovat rebazovací materiál, potřete přiměřenou vrstvou adhesiva a poté ho vysušte po dobu cca. 1 min. Souvislá vrstva adhesiva je nezbytná pro správnou adhesi rebazovacího materiálu k bazální pryskyřici. Sliny, vlhkost nebo tekutý monomer mohou zhoršit spojení Mollosilu se zubní náhradou.

- Mísení a aplikace

Stejné množství base a katalyzátoru míchejte po dobu 30 sec. Poté materiál naneste nejprve na bukální a linguální okraje a dále potřete celou příslušnou plochu zubní náhrady vrstvou nejméně 2 mm.