NPG

Světly kov pro použití na korunky, můstky, inlaye a onlaye

#### Typ III.tvrdý

## Návod k použití

Složení:

# Cu 79,3%				Al 7,8%			Ni 4,3%

# NPG je z nové třídy dentálních licích kovů. Čtete pozorně následující informace, zvláště informace o vypalování a lití.

# Nesporné výhody: NPG je relativně měkká a velmi dobře leštitelná náhradní slitina s velmi dobrou opracovatelnost. Má minimální kontrakci a velmi dobré estetické vlastnosti. Jeho barva je velmi podobná barvě Aurix A.Vhodný pro rozsáhlé fixní náhrady.

# Použití: Pro korunky a můstky, inlaye a onlaye, nástavby.

# Zavádění čepů pro jednoduché práce. Použijte přímou metodu pro zavádění čepů. Pro velké korunky použijte pomocný čep asi 1 mm od okraje voskového modelu.

# Zatmelení: Použijte vysokoteplotní fosfátovou zatmelovací hmotu.

# Vypalování: Metoda studené pece. Vložte kroužek do studené pece. Po dosažení teploty 425-480 °C tuto držte po dobu 20 minut. Poté zvyšte teplotu na 900°C po dobu 1 hodiny a 10 min. Velké kroužky držte na teplotě 900°C po dobu 1 hodiny a 30 minut. Další teploty viz vypalovací tabulka. Metoda horké pece. Vložte kroužek do horké pece při teplotě 900°C po dobu 1 hodiny 30 min. Potom zvyšte teplotu na 900°C.

## Vypalovací tabulka

### Počet kroužků	           vypalovací čas

Malý kroužek		1 hodina 10 min

Dva/tři kroužky          1 hodina 30 min

Čtyři/pět kroužků        1 hodina 50 min

Odlévání: Po skončení vypalovacího času snižte teplotu kroužku před odlitím na 760°C. Pro velké korunky snižte teplotu dokonce na 650-700 °C. Tímto se předchází vzniku pórů. (Čím větší práce, tím větší snížení teploty před odlitím.). Teploty odlévání viz tabulka fyzikálních vlastností.

Odlévání propan – butanovým plamenem: Kov tavíme a odléváme běžným způsobem jako zlato nebo náhradní kovy. Při tavení se na povrchu vytvoří kyslíkový povlak jako u neušlechtilých kovů. Nepřetavujte kov.

Vysokofrekvenční lití: kov tavíme a odléváme běžným způsobem při dodržení výrobcem doporučených teplot

Dokončování:  V pískovači odstraňte zbytky zatmelení a upravte NPG stejným způsobem jako zlatý kov. K pájení je doporučená zlatá pájka Vera Solder, popř. jiné pájky na zlaté kovy.

Upozornění:

- Tento kov obsahuje méně než 5% niklu.

- Pro zpracování kovu používejte originální nástroje a pomůcky.

- Při čištění nepoužívejte amoniak.

- Nepřetavujte kov při odlévání.

- Nepoužívejte cídící roztoky

- Nepoužívejte zatmelovací hmoty nebo tavící kelímky obsahující grafit

Fyzikální vlastnosti:

Teplota liquidus		1068°C

Teplota solidus		1006°C

Ohebnost		218 MPa

Pevnost v tahu		560 MPa

Prodloužení		29%

Vicklerova tvrdost	140 + - 2,5

Brinellova tvrdost	104