METAL BOND

Návod k použití

Společnost Heraeus vyvinula nový komplexní systém Metal Bond 1 a Metal Bond 2 pro fazetování fixních a snímacích zubních náhrad.

Protože při použití předchozího výrobku Retention flow bylo doporučeno použít jako primer některý z konkurenčních výrobků,  které nebyly vždy úplně kompatibilní, přicházíme nyní s tímto nový systémem. Retention flow zde nahrazuje Metal Bond 2 a Metal Bond 1 plní funkci Primeru.

Doporučený postup při použití tohoto nového systému:

1. Kov opískovat oxidem hlinitým o zrnitosti 110 μ - 250 μ za tlaku 4 bar.

2. Kov očistit vodou a osušit vzduchem bez příměsi oleje. Povrch nečistit párou ani ultrazvukem. Před aplikací nesmí být kov vlhký.

3. Aplikovat Metal Bond 1, nechat několik sekund zaschnout.

4. Aplikovat Metal Bond 2 v tenké vrstvě. Nutné předem pečlivě protřepat, uvnitř lahvičky je k tomu účelu vložena kovová kulička.

5. Poté zpolymerovat ve světelném polymeračním přístroj (např. Dentacolor XS, UNI XS nebo Heraflash 90 sekund).

6. Aplikovat jednu vrsrvu opakeru a polymerovat.

7. Aplikovat druhou vrstvu opakeru a polymerovat.

8. Dále vrstvit fotokompozitní fazetovací materiál nebo jiný akrylát dle návodu výrobce.